## Slide 1: Новая линейка Стекловолокно технониколь: производство характеристики применение
24

## Slide 2
ИМЯ ФАМИЛИЯ
Атконов Дмитрий
Опыт работы в ТЕХНОНИКОЛЬ 16 лет
Опыт работы в Торговой сети ТЕХНОНИКОЛЬ 5 лет
Обученных более 10 000 Регион ответственности Сибирский Федеральный Округ
+7 913 316 78 01
atkonov@tn.ru

## Slide 3: Проверка связи
Организационные предложения
Будьте активны и пишите в чат
Для вопросов есть специальное окно
После завершения каждого раздела мы будем переходить к обсуждению ваших вопросов

## Slide 4
Структура вебинара
План изменений
Производство
Характеристики
Ассортимент
Применение, системы с СВ
Возражения, мифы, заблуждения
Правила обращения с материалом
Технические сервисы
Ответы на вопросы

## Slide 5: План изменений
2023 г.
ООО «УРСА Евразия»
Сентябрь 2023 – начало интеграции активов «УРСА Евразия» в структуру ТЕХНОНИКОЛЬ
24.10.2023 г. произошло переименование юридического лица
Разрешительные документы на продукцию продолжают действовать
Производство материалов под брендами URSA и ТЕХНОНИКОЛЬ
Сертификация, испытания материалов под брендом ТЕХНОНИКОЛЬ
Прекращение производства материалов под брендом URSA
Завершение перехода на линейку стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ СВ»
2024 г.
ООО «ЗАВОД ТЕХНО»
2025 г.

## Slide 6
Структура вебинара
План изменений
Производство
Характеристики
Ассортимент
Применение, системы с СВ
Возражения, мифы, заблуждения
Правила обращения с материалом
Ответы на вопросы

## Slide 7: Завод в Чудово
Великий Новгород
Чудово

## Slide 8: Завод в Серпухове
Серпухов
Москва

## Slide 9: Классификация
Минеральная вата
Mineral Wool* (MW)
Стеклянная вата
Glass Wool (GW)
Каменная вата
Rock Wool (RW)
Шлаковая вата
Slag Wool (SW)
Стеклянная и каменная вата производятся по одному ГОСТ:
ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)
«Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия»
* ГОСТ 31913 (ISO 9229:2020) МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Термины и определения

## Slide 10: Из чего состоит стекловолокно?
Состав:
Кварцевый песок
Полевой шпат
Доломит
Сода
Бура
Стеклобой
Фенолформальдегидная
смола
Волокно | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | B2O3 | Na2O + K2O
Стеклянное Шлаковое Каменное* Базальтовое* | 50-65 | 3-15 | 4-15 | 2-5 | 1-12 | 1-18
 | 30-35 | 10-20 | 40-45 | 2-8 | - | -
 | 50-55 | 6-15 | 25-35 | 2-6 | - | 2-3
 | 45-50 | 12-15 | 9-12 | 7-10 | - | 2-4
*Включает также 5-12% оксида железа

## Slide 11: Производство стекловолокна
Намоточное устройство
Прием сырья
Силоса для хранения
Плавильная печь
Волокнообразование
Весы
Миксер
Упаковка
Камера формования
Песок (оксид кремния), полевой шпат, доломит, кальцинированная сода, бура, стеклобой.
Вулканизационная печь
Нарезка
Загрузка сырья в силоса, подготовка шихты (сырьевого микса).
Подача шихты в печь. Температура в печи около 1400°С.
Подача расплава к центробежно-фильерно дутьевым машинам. Образование волокон и напыление связующего.
Подача волокон на конвейер и в вулканизационную печь. Полимеризация связующего.
Нарезка и упаковка материала

## Slide 12: Производство стекловолокна
Расплав стекла
ЦФД
Напыление связующего
Стекловолокно
Далее в вулканизационную печь

## Slide 13: отличия стекловолокна от каменной ваты
от 10 кг/м3
от 25 кг/м3
Плотность
Сырьё
Волокна
Кварцевый песок
Горные породы базальтовой группы
≈ до 30 см
≈ до 5 см
СТЕКЛОВОЛОКНО
КАМЕННАЯ ВАТА
13
На что влияет?
Физико-механические характеристики волокна
Физико-механические характеристики изделий
Вес
Монтаж
Логистика

## Slide 14: отличия стекловолокна от СТЕКЛОВАТЫ
Длина волокна
Стекловолокно - 10-30 см
Стекловата - 2-5 см
Диаметр волокна
Стекловолокно ≤ 3,5-5 мкм
Стекловата ≤ 21 мкм
Хим. состав волокна
Изменение гидролитического класса
Изменение физико-механических характеристик
Наличие неволокнистых включений
Отсутствие корольков, иголочек
Технология производства
Стекловолокно – ЦФД
Стекловата- центробежно-валковая

## Slide 15: Отличия стекловолокна от стекловаты
Стекловолокно
Стекловата

## Slide 16
Структура вебинара
План изменений
Производство
Характеристики
Ассортимент
Применение, системы с СВ
Возражения, мифы, заблуждения
Правила обращения с материалом
Ответы на вопросы

## Slide 17: Свойства изоляционных материалов
Сжимаемость/упругость
Водонепроницаемость
Прочность
Противопожарные свойства
Звукоизоляция
Теплоизоляция
Материалы


СВ

КВ


XPS
EPS

Паропроницаемость
PIR/PUR

Хорошие показатели
Лучший в классе
Средние показатели
Низкие показатели

## Slide 18
Структура вебинара
План изменений
Производство
Характеристики
Ассортимент
Применение, системы с СВ
Возражения, мифы, заблуждения

## Slide 19: Плиты и маты (рулоны)
600 мм
600 мм
100 – 1200 мм
Преимущества:
Сразу готовы к монтажу, не нужно встряхивать
Удобно работать в маленьких помещениях
Удобнее работать одному
Материал не пачкается при распаковке
Преимущества:
Дешевле аналогичных плит
Можно утеплить одним отрезком всю длину
Занимает мало места при хранении
Легко переносить
Нет обрезков материала
Плиты
Рулоны

## Slide 20: Расшифровка наименований
Коэффициент теплопроводности
при 10°С, λD*1000
Тип изделия:
R – рулон
P – плиты
Q – плита в рулоне
Тип покрытия:
N – (Naked) без покрытия
Alu – алюминиевая фольга
FB – (Fiberglass Black) стеклохолст черного цвета
ER – (Extra Rigidity) повышенная жесткость
Количество плит или матов в упаковке
Геометрические размеры: длина, ширина, толщина
ТЕХНОНИКОЛЬ 34 PN Стены и крыши (10)-1200-600-50
Торговое наименование
Марка

## Slide 21: Ассортимент. июнь 2024
Стекловолокно
ТЕХНОНИКОЛЬ
ПГС
КМС
ТЕХНОНИКОЛЬ 40 RN Стандарт ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ 40 RAlu Фольга ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ 37 PN Тёплый каркас ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ 37 RN Тёплый каркас ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ 34 PN Стены и крыши ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ 34 RN Стены и крыши ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ 34 RAlu Фольга Экстра ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ 40 RN Стандарт
ТЕХНОНИКОЛЬ 37 PN Тёплый каркас
ТЕХНОНИКОЛЬ 34 PN Стены и крыши
ТЕХНОНИКОЛЬ 33 PN Фасад ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ 31 PN ER Плавающий пол ПРОФ

## Slide 22: Новая линейка тн-св на старте продаж
Наименование | λD | Размеры, мм |  |  | В упаковке |  |  | На паллете |  | 
 | Вт/мК | длина | ширина | толщина | штук | м2 | м3 | уп. | м3 | Форма
ТЕХНОНИКОЛЬ 40 RN Стандарт (2) 6150-1220-50 | 0,040 | 6150 | 1220 | 50 | 2 | 15,01 | 0,750 | 36 | 27,011 | Рулон
ТЕХНОНИКОЛЬ 40 RN Стандарт (1) 6150-1220-100 | 0,040 | 6150 | 1220 | 100 | 1 | 7,50 | 0,750 | 36 | 27,011 | Рулон
ТЕХНОНИКОЛЬ 37 PN Тёплый каркас (10) 1200-610-50 | 0,037 | 1200 | 610 | 50 | 10 | 7,32 | 0,366 | 40 | 14,640 | Плиты
ТЕХНОНИКОЛЬ 37 PN Тёплый каркас (5) 1200-610-100 | 0,037 | 1200 | 610 | 100 | 5 | 3,66 | 0,366 | 40 | 14,640 | Плиты
ТЕХНОНИКОЛЬ 34 PN Стены и крыши (8) 1000-610-50 | 0,034 | 1000 | 610 | 50 | 8 | 4,88 | 0,244 | 44 | 10,736 | Плиты
ТЕХНОНИКОЛЬ 34 PN Стены и крыши (4) 1000-610-100 | 0,034 | 1000 | 610 | 100 | 4 | 2,44 | 0,244 | 44 | 10,736 | Плиты
Наименование | Вт/мК | длина | ширина | толщина | штук | м2 | м3 | уп. | м3 | Форма
ТЕХНОНИКОЛЬ 40 RN Стандарт ПРОФ (2) 10000-1220-50 | 0,040 | 10000 | 1220 | 50 | 2 | 24,400 | 1,220 | 24 | 29,280 | Рулон
ТЕХНОНИКОЛЬ 40 RN Стандарт ПРОФ (1) 10000-1220-100 | 0,040 | 10000 | 1220 | 100 | 1 | 12,200 | 1,220 | 24 | 29,280 | Рулон
ТЕХНОНИКОЛЬ 37 PN Тёплый каркас ПРОФ [24] 1200-610-50 | 0,037 | 1200 | 610 | 50 | 24 | 17,568 | 0,878 | 20 | 17,568 | Плиты мешок
ТЕХНОНИКОЛЬ 37 PN Тёплый каркас ПРОФ [12] 1200-610-100 | 0,037 | 1200 | 610 | 100 | 12 | 8,784 | 0,878 | 20 | 17,568 | Плиты мешок
ТЕХНОНИКОЛЬ 34 PN Стены и крыши ПРОФ [24] 1200-600-50 | 0,034 | 1200 | 600 | 50 | 24 | 17,28 | 0,864 | 16 | 13,824 | Плиты мешок
ТЕХНОНИКОЛЬ 34 PN Стены и крыши ПРОФ [12] 1200-600-100 | 0,034 | 1200 | 600 | 100 | 12 | 8,64 | 0,864 | 16 | 13,824 | Плиты мешок
ТЕХНОНИКОЛЬ 33 PN Фасад ПРОФ [20] 1200-600-50 | 0,033 | 1200 | 600 | 50 | 20 | 14,400 | 0,720 | 12 | 8,640 | Плиты мешок
ТЕХНОНИКОЛЬ 33 PN Фасад ПРОФ [10] 1200-600-100 | 0,033 | 1200 | 600 | 100 | 10 | 7,200 | 0,720 | 12 | 8,640 | Плиты мешок
ТЕХНОНИКОЛЬ 31 PN ER Плавающий пол ПРОФ (22) 1250-600-20 | 0,031 | 1250 | 600 | 20 | 22 | 16,50 | 0,330 | 12 | 3,960 | Плиты горизонт
Сегмент КМС
Сегмент ПГС

## Slide 23: ТЕХНОНИКОЛЬ 40 RN Стандарт ПРОФ
Характеристики | Значение
Теплопроводность, λD | ≤ 0.040 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λ10 | ≤ 0.040 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λА | ≤ 0.043 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λБ | ≤ 0.048 Вт/(м*К)
Плотность | 11.5 (± 1.5) кг/м³
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | ≤ 90%
Сорбционная влажность за 72 ч | ≤ 4%
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | ≤1 кг/м²
Содержание органических веществ | ≤ 5.5 %
Группа горючести | НГ
Области применения | 
полы по лагам | 
перекрытия по балкам | 
транспорт: авто, ж/д, водный | 
стены и крыши из сэндвич-панелей поэлементной сборки | 
модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены | 
Геометрические параметры | Значение
Длина, мм | 3000-18000
Ширина, мм | 1220
Толщина, мм | 40-200

## Slide 24: ТЕХНОНИКОЛЬ 40 RAlu ФОЛЬГА ПРОФ
Характеристики | Значение
Теплопроводность, λD | ≤ 0.040 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λ10 | ≤ 0.040 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λА | ≤ 0.043 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λБ | ≤ 0.048 Вт/(м*К)
Плотность | 11.5 (± 1.5) кг/м³
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | ≤ 90%
Сорбционная влажность за 72 ч | ≤ 4%
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | ≤1 кг/м²
Содержание органических веществ | ≤ 5.5 %
Группа горючести | Г1
Геометрические параметры | Значение
Длина, мм | 3000-18000
Ширина, мм | 1200
Толщина, мм | 50-200
Области применения | 
трубопроводы | 
воздуховоды и промышленное оборудование | 

## Slide 25: ТЕХНОНИКОЛЬ 37 PN Тёплый каркас ПРОФ
Характеристики | Значение
Теплопроводность, λD | ≤ 0.037 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λ10 | ≤ 0.037 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λА | ≤ 0.040 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λБ | ≤ 0.044 Вт/(м*К)
Плотность | 15.75 (± 2.25) кг/м³
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | ≤ 70%
Сорбционная влажность за 72 ч | ≤ 5%
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | ≤ 1 кг/м²
Содержание органических веществ | ≤ 5.5 %
Группа горючести | НГ
Области применения | 
стены с изоляцией по каркасу под сайдинг; каркасные стены; | 
каркасные перегородки и облицовки; перегородки из камней и блоков | 
подвесные потолки | 
бани и сауны | 
скатные крыши | 
полы по лагам, перекрытия по балкам; | 
модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены; стены и крыши из сэндвич-панелей поэлементной сборки | 
Геометрические параметры | Значение
Длина, мм | 1200
Ширина, мм | 610
Толщина, мм | 40-200

## Slide 26: ТЕХНОНИКОЛЬ 37 RN Тёплый каркас ПРОФ
Характеристики | Значение
Теплопроводность, λD | ≤ 0.037 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λ10 | ≤ 0.037 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λА | ≤ 0.040 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λБ | ≤ 0.044 Вт/(м*К)
Плотность | 15.75 (± 2.25) кг/м³
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | ≤ 70%
Сорбционная влажность за 72 ч | ≤ 4%
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | ≤1 кг/м²
Содержание органических веществ | ≤ 5 %
Группа горючести | НГ
Области применения | 
стены с изоляцией по каркасу под сайдинг; каркасные стены; | 
каркасные перегородки и облицовки; перегородки из камней и блоков | 
полы по лагам, перекрытия по балкам; | 
скатные крыши | 
бани и сауны | 
стены и крыши из сэндвич-панелей поэлементной сборки; | 
модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены; стены и крыши из сэндвич-панелей поэлементной сборки | 
Геометрические параметры | Значение
Длина, мм | 3000-18000
Ширина, мм | 1220
Толщина, мм | 50-200

## Slide 27: ТЕХНОНИКОЛЬ 34 PN стены и крыши ПРОФ
Характеристики | Значение
Теплопроводность, λD | ≤ 0.034 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λ10 | ≤ 0.034 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λА | ≤ 0.037 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λБ | ≤ 0.041 Вт/(м*К)
Плотность | 22.25 (± 2.75) кг/м³
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | ≤ 60%
Сорбционная влажность за 72 ч | ≤ 5%
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | ≤ 1 кг/м²
Содержание органических веществ | ≤ 7 %
Группа горючести | НГ
Области применения | 
скатные крыши; модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены; стены и крыши из сэндвич-панелей поэлементной сборки | 
стены с изоляцией по каркасу под сайдинг; каркасные стены; каркасные перегородки и облицовки; перегородки из камней и блоков | 
модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены; стены и крыши из сэндвич-панелей поэлементной сборки | 
НФС на кронштейнах - нижний слой | 
полы по лагам, перекрытия по балкам | 
транспорт: авто, ж/д, водный; шумопоглощающие конструкции; подвесные потолки | 
Геометрические параметры | Значение
Длина, мм | 1200
Ширина, мм | 600
Толщина, мм | 40-200

## Slide 28: ТЕХНОНИКОЛЬ 34 RN стены и крыши ПРОФ
Характеристики | Значение
Теплопроводность, λD | ≤ 0.034 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λ10 | ≤ 0.034 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λА | ≤ 0.037 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λБ | ≤ 0.041 Вт/(м*К)
Плотность | 22.5 (± 2.5) кг/м³
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | ≤ 60%
Сорбционная влажность за 72 ч | ≤ 4%
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | ≤1 кг/м²
Содержание органических веществ | ≤ 5.5 %
Группа горючести | НГ
Области применения | 
стены и крыши из сэндвич-панелей поэлементной сборки | 
модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены | 
трубопроводы | 
воздуховоды и промышленное оборудование | 
Геометрические параметры | Значение
Длина, мм | 3000-18000
Ширина, мм | 1220
Толщина, мм | 25-200

## Slide 29: ТЕХНОНИКОЛЬ 34 Ralu фольга экстра ПРОФ
Характеристики | Значение
Теплопроводность, λD | ≤ 0.034 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λ10 | ≤ 0.034 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λА | ≤ 0.037 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λБ | ≤ 0.041 Вт/(м*К)
Плотность | 22.5 (± 2.5) кг/м³
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | ≤ 60%
Сорбционная влажность за 72 ч | ≤ 4%
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | ≤1 кг/м²
Содержание органических веществ | ≤ 5.5 %
Группа горючести | Г1
Области применения | 
трубопроводы | 
воздуховоды и промышленное оборудование | 
Геометрические параметры | Значение
Длина, мм | 3000-18000
Ширина, мм | 1200
Толщина, мм | 25-200

## Slide 30: ТЕХНОНИКОЛЬ 33 PN Фасад проф
Характеристики | Значение
Теплопроводность, λD | ≤ 0.033 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λ10 | ≤ 0.033 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λА | ≤ 0.036 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λБ | ≤ 0.040 Вт/(м*К)
Плотность | 30 (± 3) кг/м³
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | ≤ 50%
Сорбционная влажность за 72 ч | ≤ 5%
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | ≤ 1 кг/м²
Содержание органических веществ | ≤ 7.5 %
Группа горючести | НГ
Области применения | 
трёхслойные стены | 
НФС на кронштейнах - нижний слой | 
транспорт: авто, ж/д, водный | 
шумопоглощающие конструкции | 
Геометрические параметры | Значение
Длина, мм | 1200
Ширина, мм | 600
Толщина, мм | 40-200

## Slide 31: ТЕХНОНИКОЛЬ 31 PN ER Плавающий пол проф
Характеристики | Значение
Теплопроводность, λD | ≤ 0.031 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λ10 | ≤ 0.031 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λА | ≤ 0.033 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λБ | ≤ 0.037 Вт/(м*К)
Плотность | 69.25 (± 1.75) кг/м³
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | ≤ 20%
Сорбционная влажность за 72 ч | ≤ 5%
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | ≤ 1 кг/м²
Содержание органических веществ | ≤ 8.5 %
Группа горючести | НГ
Области применения | 
«плавающие» полы | 
шумопоглощающие конструкции | 
Геометрические параметры | Значение
Длина, мм | 1250
Ширина, мм | 600
Толщина, мм | 20-100

## Slide 32: ТЕХНОНИКОЛЬ 40 RN Стандарт
Характеристики | Значение
Теплопроводность, λD | ≤ 0.040 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λ10 | ≤ 0.040 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λА | ≤ 0.043 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λБ | ≤ 0.048 Вт/(м*К)
Плотность | 11.5 (± 1.5) кг/м³
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | ≤ 90%
Сорбционная влажность за 72 ч | ≤ 4%
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | ≤ 1 кг/м²
Содержание органических веществ | ≤ 5.5 %
Группа горючести | НГ
Области применения | 
полы по лагам | 
перекрытия по балкам | 
модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены | 
Геометрические параметры | Значение
Длина, мм | 6150
Ширина, мм | 1220
Толщина, мм | 50 / 100

## Slide 33: ТЕХНОНИКОЛЬ 37 PN Тёплый каркас
Характеристики | Значение
Теплопроводность, λD | ≤ 0.037 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λ10 | ≤ 0.037 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λА | ≤ 0.040 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λБ | ≤ 0.044 Вт/(м*К)
Плотность | 15.75 (± 2.25) кг/м³
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | ≤ 70%
Сорбционная влажность за 72 ч | ≤ 5%
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | ≤ 1 кг/м²
Содержание органических веществ | ≤ 5.5 %
Группа горючести | НГ
Области применения | 
стены с изоляцией по каркасу под сайдинг; каркасные стены | 
каркасные перегородки и облицовки; перегородки из камней и блоков | 
модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены | 
бани и сауны | 
скатные крыши | 
полы по лагам, перекрытия по балкам | 
Геометрические параметры | Значение
Длина, мм | 1200
Ширина, мм | 610
Толщина, мм | 50 / 100

## Slide 34: ТЕХНОНИКОЛЬ 34 PN стены и крыши
Характеристики | Значение
Теплопроводность, λD | ≤ 0.034 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λ10 | ≤ 0.034 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λА | ≤ 0.037 Вт/(м*К)
Теплопроводность, λБ | ≤ 0.041 Вт/(м*К)
Плотность | 22.25 (± 2.75) кг/м³
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | ≤ 60%
Сорбционная влажность за 72 ч | ≤ 5%
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч | ≤ 1 кг/м²
Содержание органических веществ | ≤ 7 %
Группа горючести | НГ
Области применения | 
скатные крыши | 
стены с изоляцией по каркасу под сайдинг; каркасные стены | 
каркасные перегородки и облицовки; перегородки из камней и блоков | 
модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены | 
полы по лагам, перекрытия по балкам | 
шумопоглощающие конструкции; подвесные потолки | 
Геометрические параметры | Значение
Длина, мм | 1000
Ширина, мм | 610
Толщина, мм | 50 / 100

## Slide 35: Документация
СТО 72746455-3.2.15-2023
Декларация соответствия требованиям ГОСТ 32314-2012
Сертификат соответствия ТР о пожарной безопасности
Экспертное заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам (гигиена)
Заключение НИИСФ по определению расчетных теплопроводностей λа и λб
Технические листы
Добровольный сертификат соответствия ГОСТ 32314

## Slide 36
Структура вебинара
План изменений
Производство
Характеристики
Ассортимент
Применение, системы с СВ
Возражения, мифы, заблуждения
Правила обращения с материалом
Ответы на вопросы

## Slide 37: Применение СТЕКЛОВОЛОКНА Технониколь
40
37
36
35
34
33
32
31
λD
20 - 23
19,5 - 25
13,5 - 18
10 - 13
57 - 105
30 - 44
27 - 33
15,5 - 19
кг/м3
ТЕХНОНИКОЛЬ
Бюджетный сегмент Горизонтальные конструкции
Маты (Рулоны)
Универсальный сегмент
Горизонтальные, наклонные,
вертикальные конструкции
Плиты и маты (Рулоны)
Спец продукты
Фасады, транспорт, ЖД, плавающие полы
Плиты

## Slide 38: Системы. КМС. Полы и перекрытия
ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас
Системная марка:
40 RN Стандарт ПРОФ
Альтернативная марка
40 RN Стандарт
37 PN Тёплый каркас
37 PN Тёплый каркас ПРОФ
34 PN Стены и крыши
34 PN Стены и крыши ПРОФ
ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Акустик
ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Чердак

## Slide 39: Системы. КМС. Полы и перекрытия
ТН-ПОЛ теплый пол PIR
Системная марка:
40 RN Стандарт ПРОФ
Альтернативная марка
40 RN Стандарт
37 PN Тёплый каркас
37 PN Тёплый каркас ПРОФ
34 PN Стены и крыши
34 PN Стены и крыши ПРОФ
ТН-ПОЛ теплый пол XPS

## Slide 40: Системы. КМС. фасад
ТН-ФАСАД Каркас Экспресс
Системная марка:
34 PN Стены и крыши ПРОФ
Альтернативная марка
34 PN Стены и крыши
37 PN Тёплый каркас
37 PN Тёплый каркас ПРОФ
ТН-ФАСАД Каркас PIR
ТН-ФАСАД Каркас Сайдинг
ТН-ФАСАД Сайдинг

## Slide 41: Системы. КМС. фасад
ТН-ФАСАД HAUBERK
Системная марка:
34 PN Стены и крыши ПРОФ
Альтернативная марка
34 PN Стены и крыши
37 PN Тёплый каркас
37 PN Тёплый каркас ПРОФ
ТН-ФАСАД Каркас HAUBERK
ТН-ФАСАД Каркас Панель

## Slide 42: Системы. КМС. Скатная крыша
ТН-ЛЮКСАРД Мансарда
Системная марка:
34 PN Стены и крыши ПРОФ
Альтернативная марка
34 PN Стены и крыши
37 PN Тёплый каркас
37 PN Тёплый каркас ПРОФ
ТН-ШИНГЛАС Мансарда
ТН-ШИНГЛАС Мансарда Контр PIR

## Slide 43: Системы. ПГС. Полы и перекрытия
ТН-ПОЛ Проф Акустик
Системная марка:
ТЕХНОАКУСТИК*
Альтернативная марка
40 RN Стандарт ПРОФ
40 RN Стандарт
37 PN Тёплый каркас
37 PN Тёплый каркас ПРОФ
34 PN Стены и крыши
34 PN Стены и крыши ПРОФ
* - после завершения акустических испытаний будет добавлена марка 36 PN Шумозащита

## Slide 44: Системы. ПГС. Полы и перекрытия
ТН-ПОТОЛОК Акустик
Системная марка:
ТЕХНОАКУСТИК*
Альтернативная марка
37 PN Тёплый каркас
37 PN Тёплый каркас ПРОФ
34 PN Стены и крыши
34 PN Стены и крыши ПРОФ
* - после завершения акустических испытаний будет добавлена марка 36 PN Шумозащита

## Slide 45: Системы. ПГС. Стены и перегородки
ТН-СТЕНА Стандарт
Новая линейка стекловолокно ТЕХНОНИКОЛЬ: производство, характеристики, применение
Системная марка:
ТЕХНОАКУСТИК*
Альтернативная марка
37 PN Тёплый каркас
37 PN Тёплый каркас ПРОФ
34 PN Стены и крыши
34 PN Стены и крыши ПРОФ
ТН-СТЕНА Акустик
* - после завершения акустических испытаний будет добавлена марка 36 PN Шумозащита

## Slide 46: Системы. ПГС. фасад
ТН-ФАСАД Стандарт
Системная марка:
ТЕХНОБЛОК Стандарт
Альтернативная марка:
33 PN Фасад ПРОФ
ТЕХНОБЛОК ПРОФ
ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА

## Slide 47: Системы. ПГС. Фасад
ТН-ФАСАД Вент
ВЕРХНИЙ СЛОЙ
Системная марка:
ТЕХНОВЕНТ Стандарт
Альтернативная марка:
ТЕХНОВЕНТ Экстра
ТЕХНОВЕНТ Оптима
ТЕХНОВЕНТ Проф
НИЖНИЙ СЛОЙ
Системная марка:
33 PN Фасад
Альтернативная марка
34 PN Стены и крыши ПРОФ
ТЕХНОВЕНТ Н
ТЕХНОВЕНТ Н Проф
ТЕХНОЛАЙТ Экстра
ТЕХНОЛАЙТ Оптима

## Slide 48
Структура вебинара
План изменений
Производство
Характеристики
Ассортимент
Применение, системы с СВ
Возражения, мифы, заблуждения
Правила обращения с материалом
Ответы на вопросы

## Slide 49: Возражение: стекловолокно сползает
В 2014 году в лаборатории «Тверского института вагоностроения» были проведены испытания по оценке вибростойкости материалов URSA. Испытания проводились по двум материалам с наименьшим - 10 кг/м3 и наибольшим - 60 кг/м3 показателями плотности
    Частота вибрации - 10гц
    Амплитуда виброперемещений – 2,5 мм
    Амплитуда виброускорения – 1,0 g (10м/с2)
    5 000 000 циклов – 30 лет эксплуатации вагона
    Отсутствие визуально различимых признаков усадки материала по верхней кромке и по боковым контурам макетов.
    Отсутствие видимого расслоения и (или) разрушения материала теплоизоляции после демонтажа макетов ограждающих конструкций вагона.
    Материалы URSA могут использоваться в вагоностроении в качестве тепло- и звукоизоляции пассажирских вагонов
Испытания
Методика:
Результат:

## Slide 50: Миф: более плотная минеральная вата более «тЁплая»

## Slide 51: Возражение: Стекловолокно горит
Кварцевый песок – основное сырьё для производства стекловолокна, применяется для тушения пожаров
Все материалы из стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ без кашировки имеют группу горючести НГ
Все материалы из стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ соответствуют требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ)

## Slide 52: Заблуждение: Стекловолокно содержит ядовитый фенол и формальдегид
Фенол и формальдегид являются неотъемлемой частью окружающей среды.
Используются во многих отраслях, включая пищевую промышленность, фармацевтику и мебель. Каждый день мы потребляем фенол и формальдегид вместе с продуктами и лекарствами.
В минеральной вате фенол и формальдегид нелетучи.
Фенол и формальдегид могут быть опасны в больших количествах в летучем состоянии. В процессе производства минеральной ваты происходит химическая реакция и два компонента образуют новое вещество – фенолформальдегидную смолу (твёрдый нелетучий полимер).
Эмиссия фенола и формальдегида не превышает уровень ПДК.
ПДК - предельно допустимый уровень концентрации
Минеральная изоляция ТЕХНОНИКОЛЬ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям Таможенного союза к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору.

## Slide 53: Технические сервисы

## Slide 54
СБС
ТЕХНОМАТРИЦА
Новая обучающая игра
для торговых партнеров
Научим уверенно отвечать на все вопросы клиентов о продуктах ТЕХНОНИКОЛЬ

## Slide 55
7 ЭТАПОВ
УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ
Станьте профи в продажах
стройматериалов за 30 дней
Мы поделимся с вами собственным многолетним опытом
Ведущие эксперты страны раскроют секреты продаж стройматериалов
Записаться на курс

## Slide 56
TN PROMO
TN CHECK
ROOF.RU
РАСЧЕТЫ
ПРЕМИЯ
ЭКОСИСТЕМА
сервисов
TN SERVICE

## Slide 57: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ технониколь
ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.
nav.tn.ru
Подобрать систему
Найти, ознакомиться и скачать документы
Стандарты организации
Технические листы
Сертификаты
Заключения
Пожарная декларация
Нормативная документация
Руководства по проектированию и монтажу
Инструкции по монтажу

## Slide 58: РАБОТА В ПРИЛОЖЕНИИ СМОТРИ ВИДЕО!
ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.
QR-коды продукции
СКАНИРУЙТЕ
И ПОЛУЧАЙТЕ ТЕХНОКОЙНЫ

## Slide 59: ОБУЧЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.
Узнать расписание, записаться на обучение, заказать выездное обучение можно на сайте Строительной Академии
academy.tn.ru
20 УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ
В России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане
ВЫЕЗДНЫЕ ОБУЧЕНИЯ
По запросу
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ
Портал и приложение TN-LEARN
Вебинары с экспертами

## Slide 60
НАХОДИМ НОВЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ И ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЗАКАЗЧИКИ, КОТОРЫЕ СТРОЯТ СВОИ ЗДАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ,
ИЩУТ
НАДЕЖНОГО
ПОДРЯДЧИКА
roof.ru –
проект компании

## Slide 61: САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TN CHECK
ППРОВЕРКА КАЧЕСТВА МОНТАЖА
ООЦЕНКА ИЗНОСА
ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.
Как проверить объект?
Добавьте и выберите ваш объект
Нажмите + и начните осмотр
Выберите систему
Следуйте чек-листу
Получите рекомендации
Оказывается, при строительстве существует так много нюансов!

## Slide 62: СООБЩЕСТВА ТЕХНОНИКОЛЬ ДЛЯ БИЗНЕСА
ВКонтакте
ТЕХНОНИКОЛЬ.эксперт
ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.
Телеграм
ТЕХНОНИКОЛЬ для проектировщика
ТЕХНОНИКОЛЬ. Подрядчики КМС
ТЕХНОНИКОЛЬ. Строим вместе
ТЕХНОНИКОЛЬ. Эксперт
Notes: Для всех

## Slide 63: Участвуй и побеждай!
63
Приезжай на финал и получи награду!
16 мая Москва
Подробные условия участия
Подай заявку до 28.02.2025
подробные условия на сайте Лучший кровельщик
Выбери номинацию
Действуй по инструкции на сайте и не проиграешь!
Добавь информацию об объекте
или загрузи фото/видео объекта и узлов
или из своего портфолио на roof.ru
или акт осмотра из TN CHECK
или акт осмотра объекта инженером Службы Качества ТЕХНОНИКОЛЬ
Дождись результатов
Объявление финалистов в апреле 2025 г.
1 шаг
2 шаг
3 шаг
4 шаг
5 шаг
2024

## Slide 64: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Атконов Дмитрий
Руководитель учебного центра
Телефон: +7 913 316 78 01
E-mail: atkonov@tn.ru