## Slide 1
Минеральная изоляция Семинар
для СТД «Петрович»
25

## Slide 2: Проверка связи
Организационные предложения
Будьте активны и пишите в чат
Для вопросов есть специальное окно
После завершения каждого раздела мы будем переходить к обсуждению ваших вопросов

## Slide 3
АЛЕКСАНДР КОЛУПАЕВ
Руководитель технической поддержки направления «Строительная изоляция»
+7 981 145 61 91
Kolupaev.A@tn.ru

## Slide 4
СТРУКТУРА:
Классификация
минеральной изоляции
Производство стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ
Свойства минеральной изоляция из стекловолокна. Технология FIBRISFLEX
Мифы о стекловолокне
Ассортимент минеральной изоляции
Системные решения с минеральной ватой
Технические сервисы

## Slide 5
КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

## Slide 6: Классификация
«Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия»
Стеклянная и каменная вата производятся по одному ГОСТ:
ГОСТ
32314-2023
(EN 13162:2012)
* ГОСТ 31913 (ISO 9229:2020) МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. Термины и определения
Mineral Wool* (MW)
СТЕКЛЯННАЯ ВАТА
Glass Wool
КАМЕННАЯ ВАТА
Stone Wool
ШЛАКОВАЯ ВАТА
Slag Wool
МИНЕРАЛЬНАЯВАТА

## Slide 7
Россия
Каменная вата
Стекловолокно
Перспективные
Ростов-на-Дону
Челябинск
Белгород
Рязань
Заинск
Юрга
Хабаровск
ГЕОГРАФИЯ ЗАВОДОВ
Чудово
Серпухов
Ведем отгрузки во все регионы РФ
Действующиее

## Slide 8: Отличия стекловолокна от каменной ваты
сТЕКЛОВОЛОКНО
КАМЕНная вата
Сырье
Волокна
(длина)
Плотность
На что
влияет?
Физико-механические характеристики волокна
Физико-механические характеристики изделий
Вес
Монтаж
Логистика
≈ до 30 см
≈ до 5 см
Кварцевый
песок
Горные породы базальтовой группы
от 10 кг/м3
от 25 кг/м3

## Slide 9: Свойства теплоизоляционных материалов
СВ
КВ
XPS
EPS
PIR/PUR
Хорошие показатели
Лучший в классе
Средние показатели
Низкие показатели
Материалы
Теплоизоляция
Звукоизоляция
Противопожарные свойства
Прочность
Водонепроницаемость
Сжимаемость и упругость
Паропроницаемость

## Slide 10
ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОВОЛОКНА ТЕХНОНИКОЛЬ

## Slide 11: Из чего состоит стекловолокно?
Кварцевый песок
Полевой шпат
Доломит
Сода
Cостав:
Бура
Стеклобой
Полимерное связующее
Волокно | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | B2O3 | Na2O + K2O
 | 50-65 | 3-15 | 4-15 | 2-5 | 1-12 | 1-18
 | 30-35 | 10-20 | 40-45 | 2-8 | - | -
 | 50-55 | 6-15 | 25-35 | 2-6 | - | 2-3
 | 45-50 | 12-15 | 9-12 | 7-10 | - | 2-4
* Включает также 5-12% оксида железа
Стеклянное Шлаковое Каменное* Базальтовое*

## Slide 12: Производство стекловолокна
Загрузка сырья в силоса, подготовка шихты (сырьевого микса)
Подача шихты в печь. Температура в печи около 1400°С
Подача расплава кнцентробежно-фильерно дутьевым машинам (ЦФД). Образование волокон и напыление связующего
Подача волокон на конвейер и в печь полимеризации
Полимеризация связующего
Нарезка и упаковка материала
Песок, полевой шпат, доломит, сода, бура, стеклобой
Приём
сырья
Весы, миксер
Силоса для хранения
Стеклоплавильная
печь
Камера формования
Участок волокнообразование
Нарезка
Первичная упаковка
Упаковка
Печь полимеризации

## Slide 13: Из чего состоит стекловолокно?
Расплав стекла
ЦФД
Напыление
связующего
Стекловолокно
Далее
в вулканиза-
ционную печь

## Slide 14: Плиты и маты (рулоны) Особенности
Сразу готовы к монтажу,
не нужно встряхивать
Плиты
рулоны
Удобно работать в маленьких помещениях
Удобнее работать одному
Материал не пачкается при распаковке
Дешевле аналогичных плит
Можно утеплить
одним отрезком всю длину
Занимает мало места при хранении
Легко переносить
Нет обрезков материала
Ширина: 600 мм или 610 мм
Длина: 1200 мм
Ширина: 1200 мм
Длина: до 18000 мм

## Slide 15
СВОЙСТВА МИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
ТЕХНОЛОГИЯ FIBRISFLEX

## Slide 16: Из чего состоит стекловолокно?
FIBRISFLEX —
с лат. «волокна гибкие»
Тонкие, длинные и упругие волокна хаотично переплетаются между собой, образуя внутри материала слои воздуха.
Продукция, полученная с использованием технологии FIBRISFLEX, обладает повышенной упругостью и формостабильностью.
Стекловолокно не ломается и не крошится, легко восстанавливается после поджатия в упаковке.

## Slide 17: Технология fibrisflex СВОЙСТВА
УПРУГОСТЬ
ЭКОНОМИЯ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
И ХРАНЕНИИ
ПРОСТОТА МОНТАЖА
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
БИОСТОЙКОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
НЕГОРЮЧЕСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЛЕГКОСТЬ

## Slide 18: Свойства стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ
Экономия
при транcпортировке
и хранении
Плиты при упаковке сжимаются до 3-х раз
рулоны при упаковке
Сжимаются до 7-ми

## Slide 19: Свойства стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ
Биостойкость
НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ воздействию микроорганизмов
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ питательной средой для бактерий, грызунов и насекомых

## Slide 20: Свойства стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ
Влагостойкость
МАТЕРИАЛ остается сухим
При случайном намокании вода скатывается по поверхности материала, не проникая внутрь

## Slide 21: Свойства стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ
Негорючесть
МАТЕРИАЛЫ ЯВЛЯЮТСЯ НЕГОРЮЧИМИ

## Slide 22: Свойства стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ
Эффективность
и легкость
Материалы из стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ сочетают себе
Материал полностью заполняет изолируемое пространство, включая щели и зазоры, что
ПОВЫШАЕТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКУЮ ОДНОРОДНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
НИЗКУЮ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МАЛЫЙ ВЕС

## Slide 23: Свойства стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ
Упругость
УСИЛЕННАЯ СТРУКТУРА ВОЛОКОН
ПОВЫШЕННАЯ ФОРМОСТАБИЛЬНОСТЬ
МАТЕРИАЛ
НАДЕЖНО ДЕРЖИТСЯ
В КОНСТРУКЦИИ

## Slide 24: Свойства стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ
Простота
монтажа
24
21.07.2025
НЕ ТРЕБУЕТ дополнительного крепежа и высокоточной нарезки
ПЛОТНО ПРИЛЕГАЕТ ккизолируемой поверхности
НЕ КРОШИТСЯ И НЕ ЛОМАЕТСЯ при перемещении и монтаже

## Slide 25: Свойства стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ
Безопасность
для человека
и соответствуют санитарным требованиям, что подтверждается документами
МАТЕРИАЛЫ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА ТЕХНОНИКОЛЬ БЕЗОПАСНЫ

## Slide 26
Мифы
о стекловолокне

## Slide 27
В 2014 году в лаборатории «Тверского института вагоностроения» были проведены испытания по оценке вибростойкости материалов URSA. Испытания проводились по двум материалам с наименьшим —
10 кг/м3 и наибольшим — 60 кг/м3 показателями плотности
    Частота вибрации — 10 Гц
    Амплитуда виброперемещений — 2,5 мм
    Амплитуда виброускорения — 1,0 g (10 м/с2)
    5 000 000 циклов — 30 лет эксплуатации вагона
    Отсутствие визуально различимых признаков усадки материала по верхней кромке и по боковым контурам макетов.
    Отсутствие видимого расслоения и (или) разрушения материала теплоизоляции после демонтажа макетов ограждающих конструкций вагона. Материалы из стекловолокна URSA могут использоваться в вагоностроении в качестве тепло- и звукоизоляции пассажирских вагонов
испытания
Методика:
Результат:
Миф:
Стекловолокно
сползает
1.

## Slide 28
Основное сырьё для производства стекловолокна, применяется для тушения пожаров
Кварцевый
песок —
Технический регламент o требованиях пожарной безопасности
Все материалы из стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ без кашировки имеют группу горючести НГ
Все материалы из стекловолокна ТЕХНОНИКОЛЬ соответствуют требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ)
Группа НГ
Миф:
Стекловолокно
горит
2.

## Slide 29
3.
Миф: более плотная минеральная
вата более «тёплая»
ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ОТ ПЛОТНОСТИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ СВ И КВ

## Slide 30
Фенол и формальдегид являются неотъемлемой частью окружающей среды
Используются во многих отраслях, включая пищевую промышленность, фармацевтику и мебель. Каждый день мы потребляем фенол и формальдегид вместе с продуктами и лекарствами.
В минеральной ИЗОЛЯЦИИ фенол и формальдегид нелетучи
Фенол и формальдегид могут быть опасны в больших количествах в летучем состоянии. В процессе производства минеральной ваты происходит химическая реакция и два компонента образуют новое вещество —фенолформальдегидную смолу (твёрдый нелетучий полимер).
Эмиссия фенола
и формальдегида
не превышает уровень ПДК
ПДК — предельно допустимый уровень концентрации.
4.
Миф: Стекловолокно содержит ядовитый фенол и формальдегид
Минеральная изоляция ТЕХНОНИКОЛЬ соответствует Единым санитарно-эпидемиоло-гическим требованиям Таможенного союза к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиоло-гическому надзору

## Slide 31
Отличия стекловолокна от стекловаты
ДЛИНА ВОЛОКНА
Стекловолокно – до 30 см
Стекловата - не более 5 см
ДИАМЕТР ВОЛОКНА
Стекловолокно ≤ 2,7- 3,5 мкм
Стекловата ≤ 21 мкм
ХИМ. СОСТАВ ВОЛОКНА
Изменение гидролитического класса
Изменение физико-механических характеристик
НАЛИЧИЕ НЕВОЛОКНИСТЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ
Отсутствие корольков, иголочек
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Стекловолокно – ЦФД
Стекловата - центробежно-валковая
Миф:
Стекловолокно
– это стекловата
5.

## Slide 32
АССОРТИМЕНТ минеральной изоляции

## Slide 33
Как правильно
выбрать
материал
Определить
область применения
Минеральная вата применяется практически во всех строительных конструкциях (кроме фундаментов).

## Slide 34
АССОРТИМЕНТ
КАМЕННОЙ ВАТЫ ТЕХНОНИКОЛЬ
Плоские кровли
ФАСАДы
КЛИНОВИДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ:
ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН
ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН
ТЕХНОРУФ ПРОФ ГАЛТЕЛЬ
ВЕРХНИЙ И ОСНОВНОЙ СЛОИ:
ТЕХНОРУФ ПРОФ
ТЕХНОРУФ В ПРОФ
ТЕХНОРУФ В ОПТИМА
ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА
НИЖНИЙ СЛОЙ:
ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА
ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА
ТЕХНОРУФ Н ПРОФ
СФТК:
ТЕХНОФАС ОПТИМА
ТЕХНОФАС СТАНДАРТ ЛАЙТ
ТЕХНОФАС
ТЕХНОФАС ЭКСТРА
ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ
ТЕХНОФАС ПРОФ
ТЕХНОФАС ДЕКОР
ТЕХНОФАС СТАНДАРТ
ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ
СЛОИСТАЯ КЛАДКА:
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
ТЕХНОБЛОК ПРОФ
НФС:
НИЖНИЙ СЛОЙ
ТЕХНОВЕНТ Н
ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ
ВЕРХНИЙ И ОСНОВНОЙ СЛОЙ:
ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ
ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА
ТЕХНОВЕНТ ПРОФ
РОКЛАЙТ
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
Каркасные Конструкции
ПЛИТА ТЕХНО СУДОВАЯ
ПЛИТА ТЕХНО ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СУДОВАЯ
МАТ ТЕХНО СУДОВОЙ
МАТ ПРОШИВНОЙ ТЕХНО СУДОВОЙ
МАТ ЛАМЕЛЬНЫЙ ТЕХНО СУДОВОЙ
ЦИЛИНДР ТЕХНО СУДОВОЙ
СУДОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
МАТ ПРОШИВНОЙ ТЕХНО
МАТ ЛАМЕЛЬНЫЙ ТЕХНО
МАТ ТЕХНО
ПЛИТА ТЕХНО Т
ЦИЛИНДРЫ ТЕХНО
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ОГНЕЗАЩИТА
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЭНДВИЧ:
ТЕХНОСЭНДВИЧ ЛАЙТ
ТЕХНОСЭНДВИЧ СТАНДАРТ
ТЕХНОСЭНДВИЧ
ТЕХНОСЭНДВИЧ ОПТИМА
ТЕХНОСЭНДВИЧ ПРОФ
Ж/Б СЭНДВИЧ:
ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН
ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН ЛАЙТ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
«ПЛАВАЮЩИЕ» ПОЛЫ:
ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
ТЕХНОФЛОР ОПТИМА
ТЕХНОФЛОР ПРОФ
ПЕРЕГОРОДКИ:
ТЕХНОАКУСТИК
ТЕХНОАКУСТИК ПРОФ
ПЛИТА ТЕХНО ОЗМ
ПЛИТА ТЕХНО ОЗБ
ПЛИТА ТЕХНО ОЗД
ПЛИТА ТЕХНО К

## Slide 35: Расшифровка наименований Стекловолокна
Коэффициент теплопроводности
при 10°С, λD*1000
Тип изделия:
R – рулон
P – плиты
Q – плита в рулоне
Тип покрытия:
N – (Naked) без покрытия
Alu – алюминиевая фольга
FB – (Fiberglass Black) с/х черного цвета
ER – (Extra Rigidity) повышенная жесткость
Количество плит или матов в упаковке
Геометрические размеры: длина, ширина, толщина
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши ПРОФ 34 PN (24)-1200-600-50
Торговое наименование
Марка
ПРОФ сегмент – промышленное и гражданское строительство

## Slide 36: Применение СТЕКЛОВОЛОКНА Технониколь
λD
кг/м3
40
37
36
35
34
Бюджетный сегмент
Горизонтальные конструкции
Универсальный сегмент
Горизонтальные, наклонные,
вертикальные конструкции
Спец продукты
Фасады, транспорт, ЖД,
плавающие полы
Маты (рулоны)
Плиты и маты (рулоны)
Плиты
10 — 13
13,5 — 18
15,5 — 19
20 — 23
19,5 — 25
33
32
31
27 — 33
30 — 44
57 — 105

## Slide 37
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ С минеральной ВАТОЙ

## Slide 38: Системы КМС Полы и перекрытия
ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас
Системные марки:
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас ПРОФ
РОКЛАЙТ
Альтернативные марки:
ТЕХНОАКУСТИК
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
ТЕХНОНИКОЛЬ СТАНДАРТ ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас

## Slide 39: Системы КМС Полы и перекрытия
ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Акустик Проф
Системная марка: ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ
Альтернативная марка: ТЕХНОФЛОР ПРОФ
Системные марки:
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас ПРОФ
ТЕХНОАКУСТИК
Альтернативные марки:
ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Шумозащита
ТЕХНОНИКОЛЬ Шумозащита ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас
ВЕРХНИЙ СЛОЙ
НИЖНИЙ СЛОЙ

## Slide 40: Системы КМС Полы и перекрытия
ТН-ПЕРЕКРЫТИЕ Каркас Чердак
Системные марки:
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас ПРОФ
РОКЛАЙТ
Альтернативные марки:
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши ПРОФ
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
ТЕХНОАКУСТИК
ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас

## Slide 41: Системы КМС Полы и перекрытия
ТН-ПОЛ теплый пол PIR
ТН-ПОЛ теплый пол XPS
Системные марки:
ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт ПРОФ
РОКЛАЙТ
Альтернативные марки:
ТЕХНОНИКОЛЬ Стандарт
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши ПРОФ

## Slide 42: Системы КМС Стены
ТН-СТЕНА Баня
Системные марки:
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши ПРОФ
РОКЛАЙТ
Альтернативные марки:
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА

## Slide 43: Системы КМС фасад
Системная марка:
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши ПРОФ
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
Альтернативные марки:
ТЕХНОНИКОЛЬ Коттедж ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас
ТЕХНОНИКОЛЬ Коттедж
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас ПРОФ
ТН-ФАСАД Каркас Экспресс
ТН-ФАСАД Каркас PIR
ТН-ФАСАД Каркас Сайдинг
ТН-ФАСАД Сайдинг
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
ТЕХНОБЛОК ПРОФ
РОКЛАЙТ
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА

## Slide 44: Системы КМС фасад
ТН-ФАСАД HAUBERK
ТН-ФАСАД Каркас HAUBERK
ТН-ФАСАД Каркас Панель
Системные марки:
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши ПРОФ
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
Альтернативные марки:
ТЕХНОНИКОЛЬ Коттедж ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас
ТЕХНОНИКОЛЬ Коттедж
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас ПРОФ
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА
ТЕХНОБЛОК ПРОФ
РОКЛАЙТ
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА

## Slide 45: Системы пгс ФАСАД
ТН-ФАСАД Стандарт
Системная марка:
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ
Альтернативные марки:
ТЕХНОНИКОЛЬ Фасад ПРОФ*
ТЕХНОБЛОК ПРОФ
ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА
для сегмента КМС
*

## Slide 46: Системы КМС скатная крыша
ТН-ЛЮКСАРД Мансарда
ТН-ШИНГЛАС Мансарда
ТН-ШИНГЛАС Мансарда Контр PIR
Системные марки:
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши ПРОФ
РОКЛАЙТ
Альтернативные марки:
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА

## Slide 47: Системы КМС Плоская крыша
ТН Кровля Каркас Проф Терраса
Кровельный ковер из полимерной мембраны
ТН Кровля Каркас Стандарт Терраса
Кровельный ковер из битумно-полимерной мембраны
Системные марки:
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши
Альтернативные марки:
РОКЛАЙТ
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА

## Slide 48: Системы КМС Плоская крыша
ТН Кровля Каркас Проф Клин
Уклонообразующий слой из XPS
ТН Кровля Каркас Стандарт Клин
Уклонообразующий слой из PIR
Системные марки:
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши
Альтернативные марки:
РОКЛАЙТ
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА

## Slide 49: Системы КМС Плоская крыша
ТН Кровля Каркас Проф
Уклонообразующий слой из КВ, кровельный ковер из полимерной мембраны
ТН Кровля Каркас Стандарт
Уклонообразующий слой из КВ, кровельный ковер из битумно-полимерной мембраны
Системные марки:
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши
Альтернативные марки:
РОКЛАЙТ
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас ПРОФ
ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши
ТЕХНОНИКОЛЬ Тёплый каркас
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА

## Slide 50
Технические сервисы

## Slide 51: ГДЕ ЧЕРПАТЬ ИНФОРМАЦИЮ?
www.tn.ru главный сайт Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
www.academy.tn.ru Строительная академия ТЕХНОНИКОЛЬ
www.nav.tn.ru навигатор по строительным решениям и подбору материалов
www.shop.tn.ru Интернет-магазин

## Slide 52: ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ технониколь
ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.
nav.tn.ru
Рассчитать онлайн
Подобрать систему
Найти, ознакомиться и скачать документы:
Стандарты организации
Технические листы
Сертификаты
Заключения
Пожарная декларация
Нормативная документация
Руководства по проектированию и монтажу
Инструкции по монтажу

## Slide 53: ОБУЧЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.
Узнать расписание, записаться на обучение, заказать выездное обучение можно на сайте Строительной Академии
20 УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ
В России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане
ВЫЕЗДНЫЕ ОБУЧЕНИЯ
По запросу
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ
Портал и приложение TN-LEARN
Вебинары с экспертами
academy.tn.ru

## Slide 54: Спасибо за внимание!
www.tn.ru